|  | Клей «Артекс» базовый Назначение Клей Базовый предназначен для укладки керамической плитки на бетон, газобетон, цементные штукатурки, поверхности из кирпича и другие прочные основания, а также для выравнивания и шпаклевания поверхностей при выполнении внутренних и наружных работ. Рекомендации Не рекомендуется использовать клей для укладки на крашенные, пластиковые, деревянные поверхности. Все работы по облицовке должны проводиться при температуре более +5ºС. Рекомендуется проводить затирку швов не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Подготовка основания Основание должно быть прочным, твердым, ровным, очищенным от пыли, извести, жиров, остатков краски и других веществ. Для предупреждения быстрого обезвоживания клеевой прослойки основание за 1-2 часа до начала работ закрепить акриловой грунтовкой. Приготовление клеевого раствора Высыпать сухой клей в воду, перемешивая вручную или механически до получения густой однородной массы. Пропорции для затворения клея водой: на 1 кг сухого клея 270-290 мл воды. Выдержать раствор 10 минут. После повторного перемешивания клеевой раствор сохраняет свои свойства 30-40 минут. Приклеивание плиток Нанести клеевой раствор тонким слоем на тыльную сторону плитки. Прижать плитку к основанию, время на исправление положения плитки 10 минут после ее укладки. Расход 1,5 кг сухого клея на 1 м2 при толщине слоя раствора 1 мм. Расход материала зависит от качества подготовки основания, типа керамических плиток, индивидуальных навыков. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Количественная характеристика |
|  | Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,27 – 0,29 л |
|  | Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |
|  | Рекомендуемая толщина слоя | 3-5 мм |
|  | Открытое время удобоукладываемости | 30-40 минут |
|  | Интервал температур, допустимый для проведения облицовочных работ | От +5 до +25 ºС |
|  | Прочность при сжатии через 28 суток, не менее | 15 МПа |
|  | Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее | 0,5 МПа |

4

Клеевые смеси

| Клей «Артекс» Мастер Назначение Клей Мастер предназначен для выполнения облицовочных работ в сухих, влажных, мокрых помещениях, а также для наружных работ по бетонным кирпичным и оштукатуренным поверхностям. Рекомендуемая толщина клеевого слоя составляет 5-10 мм. Допускается использование в качестве выравнивающего раствора. Не предназначен для «тонкой технологии» укладки плитки. Рекомендации Не рекомендуется использовать клей для укладки на крашенные, пластиковые, деревянные поверхности. Все работы по облицовке должны проводиться при температуре от +5ºС до +30ºС. Рекомендуется проводить затирку швов не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Подготовка основания Основание должно быть прочным, твердым, ровным, очищенным от пыли, извести, жиров, остатков краски и других веществ. Для предупреждения быстрого обезвоживания клеевой прослойки основание за 1-2 часа до начала работ закрепить акриловой грунтовкой. Приготовление клеевого раствора Высыпать сухой клей в воду, перемешивая вручную или механически до получения густой однородной массы. Пропорции для затворения клея водой: на 1 кг сухого клея 270-280 мл воды. Не превышать указанные пропорции затворения водой! Выдержать раствор 7-10 минут. После повторного перемешивания клеевой раствор готов к применению и сохраняет свои свойства в течение 0,5-1,0 часа. Приклеивание плиток Нанести клеевой раствор на тыльную сторону плитки. Прижать плитку к основанию. Особенности Данный состав является идеальным для укладки плитки на неровные поверхности, а также может использоваться как штукатурный раствор. Расход 1,5 кг сухого клея на 1 м2 при толщине слоя раствора 1 мм. Расход материала зависит от качества подготовки основания, типа керамических плиток, индивидуальных навыков. Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Качественная характеристика | Количественная характеристика |  |
| Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,27 – 0,28 л |  |
| Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |  |
| Рекомендуемая толщина слоя | 5-10 мм |  |
| Открытое время удобоукладываемости, не менее | 0,5 ч |  |
| Интервал температур, допустимый для проведения облицовочных работ | От +5 до +30ºС |  |
| Прочность при сжатии через 28 суток, не менее | 15 МПа |  |
| Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее | 0,4 МПа |  |

5

Клеевые смеси

|  | Клей «Артекс» универсальный Назначение Предназначен для укладки керамической плитки на бетон, газобетон, прочные цементные штукатурки, поверхности из кирпича, а также для выравнивания поверхностей при выполнении внутренних работ, в том числе во влажных и сырых помещениях, наружных работ, а также для укладки керамогранита и керамической напольной плитки. Толщина клеевого слоя составляет 2-5 мм. Рекомендации Не рекомендуется использовать клей для укладки на крашенные, пластиковые, деревянные поверхности. Все работы по облицовке должны проводиться при температуре более +5ºС. Рекомендуется проводить затирку швов не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Подготовка основания Основание должно быть прочным, ровным, без трещин. Для лучшего сцепления клея с основанием его поверхность очищают от пыли, грязи, жировые пятна удаляют. Для предупреждения быстрого обезвоживания клеевой прослойки основание за 1-2 часа до начала работ закрепить акриловой грунтовкой. Приготовление клеевого раствора Высыпать сухой клей в воду, перемешивая вручную или механически до получения густой однородной массы. На 1 кг сухой смеси требуется 280-300 мл воды. Выдержать раствор в течение 10 минут. После повторного перемешивания раствор готов к применению и сохраняет удобоукладываемость в течение 0,5-1,0 часа. Приклеивание плиток Нанести клеевой раствор тонким слоем (2-5 мм) на тыльную сторону плитки. Прижать плитку к основанию, время на исправление положения плитки 10 минут после ее укладки. Расход 1,5 кг сухого клея на 1 м2 при толщине слоя раствора 1 мм. Расход материала зависит от качества подготовки основания, типа керамических плиток, индивидуальных навыков. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Количественная характеристика |
|  | Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси | 0,28 – 0,30 л |
|  | Расход сухой смеси на 1 м кв при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |
|  | Рекомендуемая толщина слоя | 2-5 мм |
|  | Время удобоукладываемости, не менее | 0,5 ч |
|  | Температура окружающего воздуха при работе | От +5 до +25 ºС |
|  | Предел прочности при сжатии через 28 суток, не менее | 17 МПа |
|  | Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,7 МПа |
|  | Морозостойкость, не менее | 40 циклов |

6

Клеевые смеси

| Клей «Артекс» усиленный Назначение Предназначен для укладки керамической плитки на бетон, газобетон, прочные цементные штукатурки, поверхности из кирпича, для выравнивания поверхностей, для устройства полов с подогревом, для облицовки цоколей, бассейнов, бань, ванных комнат. Толщина клеевого слоя при облицовке стен составляет 2-5 мм, при устройстве полов не менее 10 мм. Рекомендации Не рекомендуется использовать клей для укладки на окрашенные, пластиковые, деревянные поверхности. Работы должны проводиться при температуре более +5ºС. Облицовку при наружной отделке выполнять в сухую погоду. Рекомендуется проводить затирку швов не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Подготовка основания Основание должно быть прочным, ровным, без трещин. Для лучшего сцепления клея с основанием его поверхность очищают от пыли, грязи, жировые пятна удаляют. Для предупреждения быстрого обезвоживания клеевой прослойки основание за 1-2 часа до начала работ закрепить акриловой грунтовкой. Приготовление клеевого раствора Высыпать сухой клей в воду, перемешивая вручную или механически до получения густой однородной массы. На 1 кг сухой смеси требуется 280-290 мл воды. Выдержать раствор в течение 10 минут. Затем повторно перемешать. После повторного перемешивания раствор готов к применению и сохраняет удобоукладываемость в течение 0,5-1,0 часа. Приклеивание плиток Нанести клеевой раствор тонким слоем (2-5 мм) на тыльную сторону плитки. Прижать плитку к основанию и выровнять, время на исправление положения плитки 10-15 минут после ее укладки. Так как клеевой раствор имеет повышенную пластичность, можно приклеить плитку и другим способом: нанести раствор с помощью шпателя на подготовленное основание такого размера, которое можно облицевать в течение 15 минут. Плитку вдавливают в клеевой раствор, сдвигают на ширину шва и выравнивают. При укладке плитки большого размера рекомендуется наносить раствор и на тыльную сторону плитки. Расход 1,5 кг сухого клея на 1 м2 при толщине слоя раствора 1 мм. Расход материала зависит от качества подготовки основания, типа керамических плиток, индивидуальных навыков. Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Качественная характеристика | Колич. хар-ка |  |
| Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси | 0,28-0,29 л |  |
| Расход сухой смеси на 1 м кв при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |  |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-5 мм |  |
| Время удобоукладываемости, не менее | 0,5 ч |  |
| Температура окружающего воздуха при работе | От +5 до +25 ºС |  |
| Предел прочности при сжатии через 28 суток, не менее | 19 МПа |  |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 1,0 МПа |  |
| Морозостойкость, не менее | 50 циклов |  |

7

Клеевые смеси

|  | Клей «Артекс» для керамогранита Назначение Предназначен для облицовки стен и устройства полов плитами из керамогранита, бетонными и керамическими плитками. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям. Рекомендации Не рекомендуется использовать клей для укладки на крашенные, пластиковые, деревянные поверхности. Все работы по облицовке должны проводиться при температуре от +5ºС до +30ºС. Рекомендуется проводить затирку швов не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Подготовка основания Основание должно быть прочным, твердым, ровным, очищенным от пыли, извести, жиров, остатков краски и других веществ. Основание для устройства полов, обеспечивающих сток жидкостей, устраивается с заданным уклоном. Для предупреждения быстрого обезвоживания клеевой прослойки основание за 1-2 часа до начала работ закрепить акриловой грунтовкой. Приготовление клеевого раствора Высыпать сухой клей в воду, перемешивая вручную или механически до получения густой однородной массы. Пропорции для затворения клея водой: на 1 кг сухого клея 270-290 мл воды. Не превышать указанные пропорции затворения водой! Выдержать раствор 7-10 минут. После повторного перемешивания клеевой раствор готов к применению и сохраняет свои свойства в течение 0,5-1,0 часа. Приклеивание плиток При облицовке стен нанести клеевой раствор толщиной 2-5 мм на тыльную сторону плитки, прижать плитку к основанию. Время на исправление положения плитки 7-10 минут после ее укладки. При устройстве полов нанести клеевой раствор на основание толщиной 15 мм, плитку вдавить в раствор с легким пристукиванием. После осаживания плитки толщина клеевого слоя должна быть не менее 10 мм. Особенности Достижение прочности сцепления плит с раствором и с основанием происходит примерно на 3-4 сутки в зависимости от температуры и влажности среды. Расход 1,5 кг сухого клея на 1 м2 при толщине слоя раствора 1 мм. Расход материала зависит от качества подготовки основания, типа керамических плиток, индивидуальных навыков. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич. хар-ка |
|  | Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,27-0,29 л |
|  | Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |
|  | Рекомендуемая толщина слоя при облицовке стен при устройстве полов, не менее | 2-5 мм 10 мм |
|  | Открытое время удобоукладываемости, не менее | 0,5 ч |
|  | Интервал температур для проведения работ | От +5 до +30 ºС |
|  | Прочность при сжатии через 28 суток, не менее | 15 МПа |
|  | Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, не менее | 1,0 МПа |

8

| Клей «Артекс» для пеноблоков и твинблоков Назначение Сухая смесь «КТБ» применяется для укладки твинблоков, блоков из газобетона, пенобетона и блоков из других лёгких бетонов. Особенно клей удобен для блоков с высокоточной геометрией поверхности. Рекомендуемая толщина швов – 3-5 мм. Температура применения от +5ºС и выше; зимний вариант под заказ (до -5ºС; -10ºС; -15º; -18ºС). Подготовка основания Укладку клеевого раствора производят на основание, очищенное от снега, мусора, наледи, причём нельзя использовать горячую воду или продув тёплым воздухом, так как это приводит к снижению сцепления раствора с поверхностью блоков. Приготовление клеевого раствора Раствор готовится механическим способом в растворосмесителе. Заливается необходимое количество воды, засыпается смесь и перемешивается в течение 1 минуты. Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,27-0,29 л. Приготовленной растворной смеси дать постоять 7-10 минут, затем дополнительно перемешать до получения однородной массы без комков. Приготовленный раствор выработать в течение 30 минут. Применение Нанести клеевой раствор на подготовленное основание, разровнять по поверхности. Толщина растворной постели должна быть такой, чтобы после установки блоков она составляла 3 – 5 мм. Рекомендации Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки. В зимний период для предохранения от обледенения и заноса снегом на время перерыва в работе верх кладки следует накрывать. Температура растворной смеси должна быть не ниже +5°C. Раствор на рабочем месте должен храниться в утеплённых ящиках с крышкой. Приготовление раствора рекомендуется в тепляках на подогретой воде с температурой не выше 30°C. Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Качественная характеристика | Колич. хар-ка |  |
| Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,27 – 0,29 л |  |
| Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |  |
| Рекомендуемая толщина слоя | 3-5 мм |  |
| Водоудерживающая способность | 98,2% |  |
| Открытое время удобоукладываемости | 30 мин. |  |
| Температура окружающего воздуха при работе | до -18 ºС (под заказ) |  |
| Морозостойкость, не менее | 35 циклов |  |
| Прочность при сжатии через 28 суток, не менее | 5 МПа |  |
| Марка по подвижности | Пк3 |  |

9

Кладочные смеси

|  | Кладочная смесь «Артекс» на цементной основе НАЗНАЧЕНИЕ: Сухая смесь кладочная используется для кладки стен из кирпича, всех видов керамических, бетонных и природных камней. Применяется в строительстве малоэтажных и многоэтажных зданий. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Раствор готовится механическим способом в растворосмесителе. Сухая смесь затворяется необходимым количеством воды. Перемешивание продолжается до получения однородной массы, но не менее 1 минуты. Раствор должен быть тщательно перемешан. Готовый раствор выработать в течение 30 минут. Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,27 – 0,28 л. РЕКОМЕНДАЦИИ: Следить за количеством воды, необходимым для приготовления раствора: в случае чрезмерного бесконтрольного увеличения расхода воды может произойти расслоение раствора. Приготовление раствора выполнять на строительном объекте. Транспортировке готовая смесь не подлежит. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич.хар-ка |
|  | Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,27 – 0,28 л |
|  | Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |
|  | Расход сухой смеси на 1 м3 раствора | 1920 кг |
|  | Время сохранения растекаемости | 30 мин. |
|  | Температура окружающего воздуха | От +5 ºС |
|  | Водоудерживающая способность | 97,3 % |
|  | Прочность при сжатии через 28 суток, не менее | 12,5 МПа |

10

| Ровнитель «Артекс» с повышенной пластичностью Назначение Ровнитель является универсальным быстротвердеющим составом повышенной пластичности, применяемым для выравнивания горизонтальных бетонных поверхностей прочностью не менее 10 МПа. Рекомендуемая толщина слоя ровнителя от 20 до 70 мм. После затвердевания может служить основанием для нанесения самонивелирующегося пола или для укладки облицовочной напольной плитки, линолеума и других отделочных покрытий. Пригоден также в качестве ремонтного состава для заделки трещин в цементных основаниях. Рекомендации Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +10(С до 25(С. В период твердения не допускать в помещении сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Укладку раствора производят полосами по маячным рейкам и выравнивают с помощью правил, виброреек. Соединение очередных порций выливаемого ровнителя необходимо производить как можно быстрее (максимально допустимое время – 7-10 минут). При выполнении работ в помещениях с температурой воздуха ниже +20(С время твердения раствора может увеличиться. Последующие отделочные работы можно производить через 7 суток после затвердевания ровнителя. Подготовка основания Основание должно быть монолитным, прочным, плотным, сухим, очищенным от пыли. За 2-4 часа перед нанесением ровнителя основание закрепить акриловой грунтовкой. Приготовление раствора Сухую смесь смешать с водой комнатной температуры в соотношении: на 1 кг смеси - 0,22-0,23 л воды. Полученную растворную смесь выдерживают 5 минут и затем повторно перемешать до получения однородной массы. Готовый раствор использовать в течение 30 минут после затворения. Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Качественная характеристика | Колич. хар-ка |  |
| Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,22-0,23 л |  |
| Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |  |
| Рекомендуемая толщина слоя | 20-70 мм |  |
| Открытое время удобоукладываемости | 30 мин. |  |
| Температура окружающего воздуха при работе | от +10 до +25ºС |  |
| Растекаемость | 23-25 см |  |
| Прочность при сжатии через 7 суток, не менее | 10 МПа |  |
| Прочность при сжатии через 28 суток, не менее | 15 МПа |  |

11

Смеси для устройства полов

|  | Стяжка «Артекс» Назначение: Используется в качестве промежуточного элемента пола для создания: выравнивающего слоя по плитам перекрытия; уклона в полах; жесткого слоя по легким бетонам с прочностью не менее 7,5 МПа. Обладает хорошей удобоукладываемостью, повышенной скоростью набора прочности. Рекомендуемая толщина слоя ровнителя от 30 до 70 мм. После затвердевания может служить основанием для нанесения самонивелирующегося пола или для укладки облицовочной напольной плитки. Подготовка основания: Основание должно соответствовать проектной прочности, быть тщательно очищенным от пыли, грязи, жиров и других загрязнений, снижающих сцепление цементного раствора с основой. За 2-4 часа до начала работ основание необходимо загрунтовать акриловой грунтовкой. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать повторно после высыхания первого слоя. Приготовление раствора: Сухую смесь перемешивают с чистой водой комнатной температуры в соотношении: на 1 кг смеси – 0,26-0,28 л воды. Перемешанный раствор выдерживают 3-5 минут, затем повторно перемешивают до получения однородной массы. Готовая растворная смесь сохраняет рабочую консистенцию в течение 30 минут после затворения водой. Добавлять воду и цемент в готовый раствор запрещается. Рекомендации: Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +7(С до 25(С. В помещении не должно быть сквозняков. Готовый раствор выкладывают на огрунтованное основание и разравнивают с помощью правил, металлических гладилок и других инструментов. Укладку раствора производят полосами по маячным рейкам. Под заказ изготавливаем Стяжку для машинного нанесения. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич. хар-ка |
|  | Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,26 –0,28 |
|  | Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,5 |
|  | Время удобоукладываемости, мин | 30 |
|  | Рекомендуемая толщина слоя, мм | 30 – 70 |
|  | Температура окружающего воздуха, (С | от +7 до +25 |
|  | Предел прочности при сжатии через 7 суток, МПа | не менее 15,0 |
|  | Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа | не менее 20 |

12

|  | Штукатурка «Артекс» Универсальная на цементной основе Назначение: Предназначена для ручного оштукатуривания простых и сложных поверхностей из монолитного бетона, газобетона, кирпича при выполнении внутренних и наружных работ. Подготовка основания: Основание должно быть прочным, твердым, ровным, очищенным от пыли, грязи, остатков красок, жиров. Выступившие на поверхности соли и копоть счищают металлическими щётками. Сильно впитывающие основания закрепить акриловой грунтовкой. Приготовление раствора: Высыпать сухую штукатурную смесь в воду, перемешивая вручную или механически до получения густой однородной массы. Выдержать раствор в течение 10 минут для растворения добавок. После повторного перемешивания раствор готов к применению и сохраняет свои свойства в течение 30-40 минут. На 1 кг сухой штукатурной смеси требуется для затворения 0,26-0,29 литра воды. Применение раствора: Штукатурный раствор наносится слоями на подготовленное основание. Рекомендуемая толщина одного слоя 5 – 10 мм. При этом каждый последующий слой наносить после затвердевания предыдущего (не ранее, чем через сутки). Рекомендации: Штукатурные работы выполнять при температуре окружающего воздуха от +5 до +25 °С (под заказ изготавливаем штукатурку с t применения до -5°С, -10°С, -15°С). Не рекомендуется наносить штукатурный раствор на окрашенные и деревянные поверхности. Наружные работы выполнять в сухую погоду без дождя. Штукатурка выпускается двух модификаций: Штукатурка 01 – обладает повышенной удобоукладываемостью, более пластична и удобна в работе. Штукатурка 02 – рекомендуется для оштукатуривания цоколей и фасадов зданий, подвальных помещений. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич.хар-ка |
|  | Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л | 0,26 – 0,29 |
|  | Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,5 |
|  | Время удобоукладываемости, ч, не менее | 0,5 |
|  | Рекомендуемая толщина слоя, мм | 5 – 10 |
|  | Температура окружающего воздуха при работе, °С | от +5 до +25 (под заказ -5; -10; -15) |
|  | Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа | 10 |

13

Штукатурки

|  | Штукатурка «Артекс» МШ на цементной основе для внутренних и наружных работ для ручного и машинного нанесения НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для оштукатуривания простых и сложных поверхностей из монолитного бетона, газобетона, кирпича при выполнении внутренних и наружных работ. Штукатурка «Артекс» цементная для внутренних и наружных работ не имеет ограничений для различных типов нанесения, в том числе для машинного. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным, твердым, ровным, очищенным от пыли, грязи, остатков красок, жировые пятна удаляют 5 %-ным раствором кальцинированной соды. Выступившие на поверхности соли и копоть счищают металлическими щётками. Основание за 2-3 часа до начала работы закрепить акриловой грунтовкой. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА: Высыпать сухую штукатурную смесь в воду, перемешивая вручную или механически до получения густой однородной массы. Выдержать раствор в течение 10 минут для растворения добавок. После повторного перемешивания раствор готов к применению и сохраняет свои свойства 30-40 минут. На 1 кг сухой штукатурной смеси требуется для затворения 0,26-0,28 литра воды. ПРИМЕНЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА: Штукатурка выполняется толщиной 5-15 мм. Штукатурный раствор наносится слоями на подготовленное основание. При этом каждый последующий слой наносить после затвердевания предыдущего (не ранее, чем через сутки). РЕКОМЕНДАЦИИ: Штукатурные работы выполнять при температуре окружающего воздуха от +7 до +25 °С. Не рекомендуется наносить штукатурный раствор на окрашенные и деревянные поверхности. Наружные работы выполнять в сухую погоду без дождя. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич. хар-ка |
|  | Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л | 0,26 – 0,28 |
|  | Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,5 |
|  | Время удобоукладываемости, ч, не менее | 0,5 |
|  | Рекомендуемая толщина слоя, мм | 5 – 15 |
|  | Температура окружающего воздуха при работе, °С | от +7 до +25 |
|  | Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа | 10 |

14

|  | Шпаклевка «Артекс» на цементной основе Назначение Предназначена для выравнивания стен и потолков. Шпатлёвку можно наносить на газобетон, бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности в сухих и влажных помещениях для внутренних и наружных работ. Подготовка основания Основание должно быть прочным, твердым, ровным, очищенным от пыли, грязи и других веществ. За 1 – 2 часа до начала работ основание необходимо обработать акриловой грунтовкой. Приготовление Сухую шпатлёвочную смесь смешать с водой до получения густой однородной массы. Количество воды, необходимое для затворения 1 кг сухой смеси, 0,35-0,4 л. Выдержать раствор 10-15 минут. Повторно перемешать. Использовать в течение 0,5-1,0 часа. Применение Нанести готовую шпатлёвку слоем до 2 мм на подготовленное основание с помощью шпателя. При выравнивании поверхности возможно нанесение нескольких слоев шпатлевки. При этом каждый последующий слой наносить после затвердевания предыдущего. Высохшую поверхность каждого слоя шлифовать наждачной бумагой и закреплять грунтовкой. Каждый слой шпатлевки наносится только на огрунтованное основание. Рекомендации Работы выполнять при температуре окружающей среды от +10 до +25°С. Во время работы со шпаклевкой избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Шпатлёвка непригодна для нанесения на окрашенные, пластиковые, деревянные поверхности, для выравнивания полов. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич.хар-ка |
|  | Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,35 – 0,4 л |
|  | Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,2 кг |
|  | Рекомендуемая толщина слоя | 2 мм |
|  | Время удобоукладываемости | 0,5-1,0 ч |
|  | Температура окружающего воздуха | От +10 до +25 ºС |
|  | Время высыхания при t +20ºС | 1 сутки |
|  | Прочность при сжатии через 28 суток, не менее | 4 МПа |
|  | Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа |
|  | Морозостойкость, не менее | 35 циклов |

15

Шпаклевки

| Шпаклевка «Артекс» полимерная Назначение Шпатлевка полимерная применяется для финишного выравнивания оштукатуренных, бетонных, гипсобетонных поверхностей с незначительными углублениями. Шпатлевка применяется под любые окрасочные составы, под оклейку обоями. Обладает повышенной удобонаносимостью, высокой адгезией, легко разравнивается. Подготовка основания Поверхности, подлежащие выравниванию шпатлевкой, должны быть очищены и обеспылены. За 1 – 2 часа до начала работ закрепить акриловой грунтовкой. Приготовление шпаклевки Сухую смесь высыпать в емкость и затворить водой. Тщательно перемешать до однородной массы. На 1кг сухой смеси требуется 0,36 л воды. Приготовленной смеси дать постоять в течение 7-10 минут, затем повторно перемешать. Применение Толщина слоя шпатлевки 2-5 мм. Шпатлевку наносят ровным тонким слоем без пропусков, полос и стыков. При заглаживании шпатлевки используют металлические шпатели или гладилки. После высыхания и шлифования шпатлевки образуются гладкие, без трещин и пузырей поверхности, готовые к окрашиванию. Шпатлевка не теряет удобоукладываемость в плотно закрытой таре до 3 часов. Рекомендации Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +15(С до +25(С. Во время нанесения и высыхания шпатлевки в помещении не следует допускать сквозняки, попадания прямых солнечных лучей, изменения температурного режима. Высохшую прошпатлеванную поверхность через сутки шлифуют шкуркой. При необходимости нанесения второго слоя, его наносят после высыхания первого. Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Качественная характеристика | Колич. хар-ка |  |
| Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,36 л |  |
| Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,1 кг |  |
| Насыпная плотность | 1100 кг/м3 |  |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2 мм |  |
| Время удобоукладываемости, не менее | 1 ч |  |
| Температура окружающего воздуха при работе | от +15 до +25ºС |  |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,3 МПа |  |

16

|  | Смесь «Артекс» Ремонт Назначение Предназначена для заделки трещин, сколов, раковин и других повреждений на плитах перекрытия, бетонных панелях, высокопрочной стяжке, фундаментных блоках и других поверхностях. Рекомендации Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +5(С до 30(С. Не рекомендуется использовать состав для ремонта бетонных конструкций с прочностью менее 20 МПа. Подготовка основания Основание должно быть прочным, остатки непрочно держащегося бетона необходимо удалить. Мелкие трещины необходимо расширить до состояния, при котором их можно заполнить. Приготовление раствора Высыпать состав в воду, перемешать вручную или механически до получения густой однородной массы. Пропорции для затворения водой: на 1 кг сухой смеси 0,25-0,28 л воды. После перемешивания раствор готов к применению и сохраняет удобоукладываемость в течение 30 минут. Применение Состав наносят на ремонтируемую поверхность металлическим шпателем, полностью заполняя все неровности ремонтным составом. После заполнения сколов, трещин выровнять с поверхностью. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич.хар-ка |
|  | Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,25-0,28 л |
|  | Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |
|  | Открытое время удобоукладываемости | 30 мин. |
|  | Температура окружающего воздуха при работе | от +5 до +30ºС |
|  | Морозостойкость, не менее | 55 циклов |
|  | Прочность при сжатии через 28 суток, не менее | 40 МПа |

17

Смеси специального назначения

| Клей «Артекс» для теплоизоляционных плит Назначение Клей монтажный применяется для монтажа минераловатных, пенопластовых, пенополистирольных теплоизоляционных плит по бетонным, кирпичным и металлическим поверхностям для внутренних и наружных работ. Подготовка основания Основание должно быть прочным, ровным, сухим, очищенным от пыли, жиров и других веществ, препятствующих сцеплению. Приготовление клеевого раствора Сухую смесь затворить водой и перемешать вручную или механически до получения густой однородной массы без комков. На 1 кг сухой смеси необходимо 0,27 л воды. Выдержать раствор в течение 5 – 7 минут и повторно перемешать. Готовый клеевой раствор использовать в течение 30 минут. Применение Нанести клеевой раствор на подготовленное основание и разровнять с помощью шпателя. Рекомендуемая толщина слоя 3 – 5 мм. Прижать плиту к основанию, слегка притирая. Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Качественная характеристика | Колич. хар-ка |  |
| Пропорции для затворения на 1 кг сухого клея | 0,27 л |  |
| Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг |  |
| Рекомендуемая толщина слоя | 3-5 мм |  |
| Открытое время удобоукладываемости | 30 мин. |  |
| Температура окружающего воздуха при работе | от +5 до +30ºС |  |
| Морозостойкость, не менее | 35 циклов |  |
| Прочность при сжатии через 28 суток, не менее | 5 МПа |  |
| Марка по подвижности | Пк3 |  |

18

Смеси специального назначения

|  | Клей «Артекс» Альфа Назначение Предназначен для укладки керамической плитки – напольной, настенной, керамогранита; крупноформатных, каменных, мраморных и гранитных плит на бетон, газобетон, прочные цементные штукатурки, поверхности из кирпича и другие прочные основания, а также для выравнивания и шпатлевания поверхностей при выполнении внутренних и наружных работ. Не требует дополнительного крепления плитки при наклейке на стены. Рекомендации Клей не пригоден для укладки на окрашенные, пластиковые, деревянные поверхности. Все работы по облицовке должны проводиться при температуре воздуха от +5 до +30°С. При облицовке проводить затирку швов не ранее, чем через 24 часа после укладки плиток. Подготовка основания Основание должно быть прочным, ровным, без трещин. Для лучшего сцепления клея с основанием его поверхность очищают от пыли, грязи. Неровности и места после удаления старой штукатурки исправляют этим же клеевым раствором. Для предупреждения быстрого обезвоживания клеевой прослойки основание за 1-2 часа до начала работ закрепить акриловой грунтовкой. Приготовление клеевого раствора Высыпать сухой клей в воду, перемешивая вручную или механически до получения густой однородной массы. Пропорции для затворения клея водой: на 1 кг сухого клея 0,25-0,28 л воды. Выдержать раствор 10 минут. После повторного перемешивания клеевой раствор готов к применению и сохраняет удобоукладываемость в течение 0,5-1,0 часов. Приклеивание плиток Нанести клеевой раствор на подготовленное основание такого размера, который можно облицевать плиткой в течение 10-15 минут. При укладке плитки большого размера рекомендуется наносить клей и на основание, и на обратную сторону плитки. Допускается при облицовке наносить клей только на тыльную сторону плитки. Рекомендуемая толщина клеевого раствора 3-5 мм. В течение 10 минут кладку можно подправить. Плитку укладывать со швами, заполненными клеем от основания не более, чем на половину. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич. хар-ка |
|  | Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси | 0,25-0,28 л |
|  | Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм | 1,5 кг/м2 |
|  | Время удобоукладываемости | 0,5-1,0 ч |
|  | Рекомендуемая толщина слоя | 3-5 мм |
|  | Температура окружающего воздуха при работе | От +5 до +30ºС |
|  | Предел прочности при сжатии через 28 суток, не менее | 20 МПа |
|  | Прочность сцепления с основанием, не менее | 1 МПа |
|  | Морозостойкость, не менее | 55 циклов |

19

|  | Затирка «Артекс» для швов между керамическими плитками Назначение: Затирочная смесь предназначена для заполнения швов между керамическими, мраморными, каменными плитками при облицовке стен и укладке полов в сухих и влажных помещениях. Ширина затирочного шва до 6 мм. Виды: 1. Обычная. Цвета: серая, под заказ – белая. 2. Кислотоупорная (серая). Подготовка основания: Затирку швов проводить через 1-3 дня после облицовки плиткой. Глубина затирочного шва должна быть не менее половины и не более толщины плитки. Приготовление раствора: Сухую затирочную смесь смешать с водой вручную или механически с помощью электродрели со специальной насадкой до получения густой однородной массы. На 1 кг сухой смеси требуется воды 0,33-0,35л. Выдержать раствор 5-10 минут и повторно перемешать. Готовый раствор выработать в течение 30 минут. Способ применения: Швы заполнить затирочной смесью с помощью шпателя, стараясь как можно глубже ввести раствор в шов. Минут через 10-15 удалить избыток раствора влажной губкой, не нарушая кромки шва. Широкие швы можно загладить выпуклым металлическим предметом. Для создания наилучших условий твердения раствора заполненные швы рекомендуется через 2 – 3 часа слегка увлажнить. Через трое суток закрепить акриловой грунтовкой. Швы получаются гладкие и плотные. Рекомендации: Затирка швов проводится при температуре окружающего воздуха от +10 до +25°С. Наружные работы выполняются в сухую погоду без дождя. Свойства: Затирка является влагостойкой, обладает безусадочным эффектом (не трескается, плотно прилегает к краям плиток). Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич.хар-ка |
|  | Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,33-0,35 |
|  | Расход сухой смеси на 1 м2 плитки, кг, не | 0,5 |
|  | Время удобоукладываемости, мин | 30 |
|  | Рекомендуемая ширина шва, мм, не более | 6 |
|  | Температура окружающего воздуха при работе, °С | от +10 до +25 |
|  | Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее | 25 |
|  | Коэффициент водостойкости | 1 |
|  | Морозостойкость, циклы, не менее | 35 |

20

|  | Универсальный клей-мастика «ГРАНИТ» Назначение: Клей-мастика предназначена для приклеивания керамической плитки, природного камня, пиломатериалов, ДВП, ДСП, ГВЛ, МДФ, паркета, теплоизоляционных материалов (минеральная вата, пенополиуретан, пенопласт, пенополистирол), линолеума на основе, фарфора, стекла, изделий из декоративного бетона. А так же для кладки и облицовки печей и каминов, кладки кирпича, твинблоков, огнеупорных материалов, футеровки литейных форм и связки в металлургии. Подготовка основания: Склеиваемые поверхности должны быть сухими, обезжиренными и чистыми. Способ применения: Клей-мастика полностью готов к применению. Если клей хранился при t ниже +15°С, то перед применением его нужно довести до комнатной температуры. Температура окружающего воздуха при проведении работ от +15 до +25°С. Клей-мастику перемешать до однородной массы. Не допускается разбавление клея-мастики водой, растворителями. Рекомендуемый слой нанесения 0,5 -1,2 мм. Наносится на одну из склеиваемых поверхностей шпателем. Расход мастики 0,5 -1,2 кг/м2. Не рекомендуется наносить слой более 2 мм. Клеевое соединение образуется за 24 часа. Рекомендации: Перед приклеиванием зеркал и зеркальной плитки амальгаму необходимо защитить грунтовкой. При приклеивании рулонных и листовых материалов нанести клей-мастику на подложку и прижимать по поверхности до полного затвердевания во избежание коробления. Кладку печей и каминов выполнять, придерживаясь, по возможности, минимальной толщины. Пред укладкой паркета пол выравнивают фанерными листами или стяжкой и высушивают. На просохшую поверхность наносят слой 0,5-0,8 мм и производят окончательную укладку с условным зазором вдоль стены. Не рекомендуется для приклеивания полимерных материалов. Свойства: Клей-мастика пожаробезопасен, морозоустойчив, влагостоек. Термостойкость 1300°С. Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | Качественная характеристика | Колич.хар-ка |
|  | Плотность, кг/м3 | 1800 |
|  | Морозостойкость, циклы, не менее | 80 |
|  | Адгезия, кг/м2, не менее | 0,9 |
|  | Рекомендуемая толщина слоя, мм | 0,5 -1,2 |
|  | Температура окружающего воздуха при работе, °С | от +15 до +25 |
|  | Прочность при соединения бетон-керамика, МПа, не менее | 1 |
|  | Термостойкость, °С | 1300 |
|  | Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/ м2 | 1 |
|  | Токсичность | Не токсична |

21

# Text boxes

Клеевые смеси

Кладочные смеси

Смеси для устройства полов

Штукатурки

Шпаклевки

Смеси специального назначения

Затирки

Клей-мастика