Сортамент стальных профильных черных и оцинкованных электросварных труб. ГОСТ: 8639;8645;30245-2003. Сталь 09Г2С и 3сп/5пс.

| № | Размер, мм | Толщина стенки, мм | № | Размер, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15х15 | 1,2-3,2 | 1 | 10х20 | 1,2-3,0 |
| 2 | 16х16 | 1,2-3,2 | 2 | 28х25 | 1,2-3,0 |
| 3 | 20х20 | 1,2-3,2 | 3 | 30х20 | 1,2-3,0 |
| 4 | 25х25 | 1,2-3,2 | 4 | 40х20 | 1,2-3,5 |
| 5 | 30х30 | 1,2-3,2 | 5 | 40х25 | 1,2-3,5 |
| 6 | 40х40 | 1,2-5,0 | 6 | 40х30 | 1,2-4,0 |
| 7 | 45х45 | 1,2-5,0 | 7 | 50х25 | 1,2-4,0 |
| 8 | 50х50 | 1,2-5,0 | 8 | 50х30 | 1,2-4,0 |
| 9 | 60х60 | 2,0-5,0 | 9 | 50х40 | 1,2-4,0 |
| 10 | 70х70 | 2,0-5,0 | 10 | 60х30 | 1,2-4,0 |
| 11 | 80х80 | 2,0-6,0 | 11 | 60х40 | 1,2-4,5 |
| 12 | 90х90 | 2,0-5,0 | 12 | 80х40 | 2,0-5,0 |
| 13 | 100х100 | 2,5-8,0 | 13 | 80х50 | 2,0-5,0 |
| 14 | 120х120 | 2,5-8,0 | 14 | 80х60 | 2,0-5,0 |
| 15 | 140х140 | 3,0-8,0 | 15 | 100х40 | 2,5-5,0 |
| 16 | 150х150 | 3,0-8,0 | 16 | 100х50 | 2,5-5,0 |
| 17 | 160х160 | 3,0-8,0 | 17 | 100х60 | 2,5-5,0 |
| 18 | 180х180 | 3,0-8,0 | 18 | 120х40 | 2,5-5,0 |
| 19 | 200х200 | 3,0-8,0 | 19 | 120х60 | 2,5-5,0 |
|  |  |  | 20 | 120х80 | 2,5-5,0 |
|  |  |  | 21 | 150х100 | 3,0-8,0 |
|  |  |  | 22 | 200х100 | 3,0-8,0 |
|  |  |  | 23 | 200х120 | 3,0-8,0 |
|  |  |  | 24 | 160х80 | 3,0-8,0 |
|  |  |  | 25 | 180х100 | 3,0-8,0 |
|  |  |  | 26 | 140х80 | 3,0-8,0 |

Примечание: толщина стенки более 6мм, производится только из стали 3сп/5пс.Сталь 09Г2С,изготавливается с толщиной стенки до 6мм.