Сортамент стальных круглых черных и оцинкованных электросварных труб.ГОСТ 3262; 10704.Ст.3;08кп1-3пс/сп

| № | Условный проход, мм, Ду | Дюймы | Толщина стенки, мм | № | Наружный диаметр, мм |  | Толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ø | Аналог ГОСТу 3262 |  |
| 1 | 10 | 3/8 | 1,2-2,8 | 1 | 17 | 10 | 1,2-2,8 |
| 2 | 15 | ½ | 2,5-2,8 | 2 | 21,3 | 15 | 1,2-3,2 |
| 3 | 20 | ¾ | 2,5-2,8 | 3 | 26,8 | 20 | 1,2-3,2 |
| 4 | 25 | 1 | 2,8-4,0 | 4 | 33,7 | 25 | 1,2-4,0 |
| 5 | 32 | 1 ¼ | 2,8-4,0 | 5 | 40,0 |  | 1,2-4,0 |
| 6 | 40 | 1 ½ | 3,0-4,0 | 6 | 42,3 | 32 | 1,2-4,0 |
| 7 | 50 | 2 | 3,2-4,0 | 7 | 48,0 | 40 | 1,5-4,0 |
| 8 | 65 | 2 ½ | 3,2-4,0 | 8 | 51,0 |  | 1,5-4,0 |
| 9 | 80 | 3 | 3,5-4,5 | 9 | 57,0 |  | 2,0-4,5 |
| 10 | 90 | 3 ½ | 3,5-4,5 | 10 | 60,3 | 50 | 2,5-4,5 |
| 11 | 100 | 4 | 3,0-5,0 | 11 | 76,0 |  | 2,5-4,5 |
|  |  |  |  | 12 | 89,0 |  | 2,5-5,0 |
|  |  |  |  | 13 | 102,0 |  | 2,5-5,0 |
|  |  |  |  | 14 | 108,0 |  | 2,5-5,0 |
|  |  |  |  | 15 | 114,0 |  | 2,5-5,0 |
|  |  |  |  | 16 | 127,0 |  | 3,0-5,0 |
|  |  |  |  | 17 | 159,0 |  | 3,5-6,0 |
|  |  |  |  | 18 | 133,0 |  | 3,5-6,0 |
|  |  |  |  | 19 | 219,0 |  | 3,5-6,0 |